**Soundblox Type MA-1 Absorptie blok, betongrijs (Lichtgrijs)**

**Soundblox Akoestische betonblokken firma: Soundless Acoustics Intl**

Akoestisch beton metselblok voor schoon metselwerk./zichtwerk, voor binnen en buitentoepassing

Type: **Soundblox MA-1,** **Kleurnr. 980 (Soundless Grijs), Fabrikant: MBI te Kampen**

Akoestisch betonblok  twee-kamer blok Betonblok, lichtgrijs met gladde structuur , voorzien van

Helmholzresonatoren voor absorptie. Tevens voorzien van sponningen aan kopse kanten.

Voorzien van sleuven aan de voorkant die in verbinding staan met de helmhozresonatoren aan de binnenkant en zowel bij vermetselen in halfsteensverband als in metselverband een lineair verloop hebben.

Aw (ISO 11654) = 0,40

Genormaliseerde druksterkte (klasse): f15.

Netto droge volumieke massa (kg/m3): ---.2090kg/m3

Afmetingen (lxbxh) (mm): 360x190x190.

Maattolerantie (categorie): D2.

Kleur: Soundless betongrijs/lichtgrijs. Kleurcode **980 (optioneel)**

Oppervlak:  zeer glad.

Capillaire waterabsorptie (gr/m2.sec): ---.<10g

Milieuklasse: MX3.2.

METSELMORTEL (BRL 1905-11)

Fabrikaat: MBI

*Oppervlaktegroep schoon – werkzijde*

*Stabu Standaard hfst,22, Bijlage A:1. Metselwerk moet worden aangebracht door een bedrijf dat*

*het KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig 2826+w08*

**Bestekstekst Soundblox Type Akoestisch blok MA-2 Licht (beton) grijs**

**Soundblox Akoestische betonblokken firma: Soundless Acoustics Intl, Fabrikant: MBI te Kampen**

Akoestisch twee-kamer betonmetselblok voor schoon metselwerk/zichtwerk, Voor binnen en buitentoepassing

Type**: Soundblox MA2**  **Kleurnr. 980 (Soundless Grijs),** voorzien van

Helmholzresonatoren voor absorptie met absorptievullinge van minerale wol. Tevens voorzien van sponningen aan kopse kanten. Voorzien van sleuven aan de voorkant die in verbinding staan met de helmhozresonatoren aan de binnenkant.

Aw (ISO 11654) = 0,70

Genormaliseerde druksterkte (klasse): f15.

Netto droge volumieke massa (kg/m3): 2090

Afmetingen (lxbxh) (mm): 360x190x190.

Maattolerantie (categorie): D2

Kleur: Soundless betongrijs/lichtgrijs. Kleurcode **980 (optioneel)**

Oppervlak: zeer glad

Capillaire waterabsorptie (gr/m2.sec): <10 gram

Milieuklasse: MX3.2.

METSELMORTEL (BRL 1905-11)

Fabrikaat: MBI samenstelling product glad:

*Oppervlaktegroep schoon – werkzijde*

*Stabu Standaard hfst,22, Bijlage A:1. Metselwerk moet worden aangebracht door een bedrijf dat*

*het KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig 2826+w08*